Приложение №__ к договору подряда

№ ______ от «__» ________ 2022 г.

Технические требования №1

Технические требования на производство профилированного бруса естественной влажности, камерной сушки. Настоящие технические требования распространяются на детали и конструкции малоэтажных домов (далее детали), изготавливаемых из профилированного бруса, применяемых для стен (далее «профилированный брус), применяемых в жилых домах, соответствующих техническим условиям ТУ 5366-030-50068227-2004.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Детали, изготовленные для стен зданий из профилированного бруса, могут иметь допустимые пороки, не превышающие требований предъявляемые к профилированному брусу. При проектировании стен в местах оконных и дверных проемов необходимо предусматривать зазор между коробками окон и дверей, учитывающий возможную осадку стен здания до 2-8% от высоты стены. Детали и конструкции рекомендуется в случаях, предусмотренных строительными нормами и правилами, подвергать защитной обработке.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Табл.№1 Требования к качеству поверхностей профилированного бруса.

| Наименование порока | Видимые поверхности (наружный ламель) | Невидимые поверхности |
| --- | --- | --- |
| Сучки: -сросшиеся и частично- сросшиеся светлые здоровые, с трещинами, сросшиеся групповые, несросшиеся | Допускаются | Допускаются |
| Сучки темные здоровые | Допускаются | Допускаются |
| Сучки загнившие, гнилые, табачные | Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили Уступы и не прострожка в профиле |
| Уступы и непрострожка в профиле | Допускаются на незначительных участках с одной стороны на расстоянии не менее 500 мм от торца и общей длиной не более 500 мм |
| Сердцевинная трубка | Не допускается выходящая на внешнюю сторону | Допускается |
| Распил древесины | Смешанный | Смешанный |
| Заделка пробками и планками | Допускается с подбором по цвету и распилу |
| Смоляные пятна, полосы, кармашки | Допускаются длиной до 10 см, шириной до 10 мм | Допускаются |
| Трещины усушки | Допускаются глубиной до 40 мм, шириной до 5 мм | Допускаются |
| Трещины отлупа, морозные, метиковые | Не допускаются | Допускаются длиной 300 мм |
| Изменение цвета: -красные полосы, заболонь | Допускается | Допускаются без выхода на торец |
| -синева | Незначительные допускается | Незначительные допускается |
| Повреждения насекомыми | Не допускается | Допустимы поражения ф ходов до 3 мм |
| Сколы, вырывы, задиры, уступы | Не допускаются | Незначительные допускаются |

Пороки, не указанные в таблице, не допускаются или согласовываются с заказчиком. Шероховатость (Р ттах) видимых поверхностей должна быть не более 200 мкм, невидимых- 250 мкм. Детали промышленного качества могут иметь шероховатость -500 мкм, а по согласованию с заказчиком - 1250 мкм. Влажность поставляемых деталей должна быть не выше 23% (для профилированного бруса камерной сушки при замере прибором на глубину до 10 мм). Детали изготавливаются из пиломатериалов, как правило, хвойных пород (ель, сосна). Предельные отклонения от номинальных размеров деталей и конструкций не должны превышать: - по длине ± 5, - по ширине ± 5,- по толщине ± 5 Размеры деталей в местах соединений в «замок», врезки и т.д. должны обеспечивать необходимые зазоры, для компенсации возможного разбухания древесины деталей при увеличении влажности воздуха в период монтажа здания и толщину уплотнительного материала, сжатого до 50% номинальной толщины. Размеры деталей указывают в проектно-конструкторской документации.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

Каждая деталь должна иметь маркировку, которая наносится на невидимую после монтажа поверхность или торец, и должны отражать номер оси здания, номер венца, номер детали в ряду. Хранение деталей на закрытом складе и транспортировка осуществляется на прокладках толщиной не менее 25 мм. В условиях строительной площадки складирование деталей на открытом месте допускается только тщательно укрытое пленкой и поднятое над поверхностью площадки на высоту не менее 100мм, при этом срок хранения не должен превышать 10-ти дней.

Технические требования №2

На перевозку, хранение, обработку, монтаж и эксплуатацию профилированного бруса

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Деревянные конструкции изготавливаются в соответствии с проектно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

- Деревянные конструкции изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород (сона – ель).

- Деревянные конструкции отгружаются с завода-изготовителя с влажностью древесины деталей 23+3%, если брус камерной сушки (при замере прибором на глубину до 10 мм). В последующий период влажность древесины деталей будет зависеть от влажности окружающей среды с возможным изменением геометрических размеров.

- Так как полностью предохранить конструкции от увлажнения в период транспортирования, хранения и монтажа невозможно, следует продолжительность такого воздействия сводить к минимуму.

- Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность древесины деталей и изделий.

- Недопустимо использование древесины с влажностью более 23%, если брус камерной сушки (при замере прибором на глубину до 10 мм). Увлажнение конструкций в процессе эксплуатации, нарушение осушающего режима в помещениях и другие причины приводят к образованию трещин, разрывов, деформации и искривлению бруса, загниванию древесины и резкому сокращению сроков службы.

- Применение деревянных конструкций требует использование конструктивных и химических мер защиты.

- Деревянные конструкции, подвергающиеся агрессивному воздействию окружающей среды (влага, солнечные лучи, грибок, насекомые и т.д.), должны быть обработаны специально защитными средствами.

- При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности: -необходимость защиты от длительных атмосферных явлений, в связи с чем при производстве работ следует предусмотреть последовательное возведение несущих конструкций, ограждающих конструкций и кровли в короткий срок; -минимальное возможное количество операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и монтажа.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- Деревянные конструкции поставляются согласно проектной документации и согласно технической документации.

- Объем отгружаемых деталей устанавливается согласно раскрою заготовок.

- Деревянные конструкции, отгружаемые заказчику, должны быть упакованы и промаркированы согласно техническим требованиям. Конструкции отгружаются заказчику с предприятия-изготовителя в пачках, соединенных лентой.

- допускается укладывать в пакет детали и изделия разной длинны. По согласованию с заказчиком допускается поставка неупакованных конструкций.

- Каждая поставка деревянных конструкций должна сопровождаться полным комплектом необходимых документов.

- Потребитель имеет право осуществлять контроль качества деталей и изделий, пользуясь правилами приемки и методами контроля.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА

- При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность деталей и изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения).

- Конструкции следует укладывать в транспортные средства правильными устойчивыми рядами с надежным закреплением, предохраняющим их от смещения и ударов во время перевозки. Крепление осуществлять с помощью прижимов через эластичные прокладки.

- Транспортировка деревянных конструкций осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, если иное не оговорено изготовителем продукции или ее потребителями. Транспортировка, разгрузка и складирование деревянных конструкций должны проводиться персоналом, имеющим необходимую квалификацию для соблюдения требований безопасности.

- Подъем, погрузку и разгрузку конструкций производить краном с захватом монтажных петель или с применением специальных устройств и гибких ремней, предусмотренных проектом.

- Сбрасывать конструкции при погрузке, транспортировании и разгрузке ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4. ХРАНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- Складирование и хранение деревянных конструкций на строительной площадке должно осуществляться на специально отведенном участке с обеспечением отвода грунтовых, талых и ливневых вод. Основание должно быть плотным, тщательно выровненным.

- Допускается хранение конструкций на открытых площадках с обязательным укрытием их световлагозащитными материалами (толем, рубероидом, пергамином, пленкой и т.п.)

- При складировании и хранении деревянных конструкций на строительной площадке более 7-ми суток необходимо предусмотреть меры по устройству временных укрытий в виде навесов, инвентарных щитов и т.п., исключающих попадание на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Для этих целей могут быть использованы рулонные гидроизоляционные материалы, кровельные листы и др.

- Укрытия должны быть устроены так, чтобы стекающая с них вода и косой дождь не попадали на деревянные конструкции. При этом должно быть обеспеченно постоянное их проветривание.

- Хранение деревянных конструкций в открытых условиях не допускается.

- Длительное хранение сроком свыше 20 дней должно осуществляется в закрытых, сухих, продуваемых помещениях.

- Хранение деталей сроком до 20 дней допускается под сооруженным временным проветриваемым навесом. Детали и изделия под навесом хранить разложенными в штабеля, рассортированными по типу и размеру. Упаковочная лента должна быть снята.

- Детали и изделия в штабелях должны быть проложены прокладками высотой не менее 50 мм, так чтобы обеспечит вентиляцию каждого изделия и штабелей в целом.

- Под нижний ряд или под нижний пакет должны быть уложены прокладки не менее 50 мм от земли. Толщина подкладок должна обеспечить возможность свободного захвата конструкции грузозахватными приспособлениями.

- Укладка деревянных конструкций и их элементов непосредственно на грунт, а также хождение по ним НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- Количество прокладок по длине штабеля и расстояние между ними должны исключать провисание и деформацию складируемых конструкций. Прокладки по высоте рядов располагают строго по вертикали. В одном штабеле междурядные прокладки должны иметь одинаковую толщину.

5. ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

После монтажа деревянные конструкции могут быть сильно подвержены воздействию внешней среды, что требует последующей либо предварительной обработки конструкций химическими (биозащитными) средствами высокой степени защиты от огня, проникновения влаги, поражения древесным грибком, древесной гнилью, синевы и насекомыми, а также в целях достижения максимальных погодоустойчивых характеристик древесины и уменьшение вероятности образовании торцевых и иных трещин, а также придания ей необходимого эстетического вида. При этом защита возможна как от одного, так и от комплекса указанных воздействий.

- Обработка защитными средствами должна выполняться с требованиями рабочих чертежей или технических условий, исходя из условий эксплуатации конструкций. Проектирование защиты деревянных конструкций от биологической и химической коррозии регламентируется СНиП 2.03.11-85. Способы пропитки при защитной обработке контролируют по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.6-93.

- Все деревянные конструкции. Предназначенные для эксплуатации под прямыми солнечными лучами, в контакте с атмосферными осадками, талыми и грунтовыми водами, при низких и высоких температурах, должны обрабатываться атмосферостойкими укрывными лакокрасочными материалами и антисептиками. Конструкции или их элементы, обработанные водорастворимыми защитными составами, следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания составов.

- Обработка деревянных конструкций осуществляется следующими этапами:

-Антисептирование (биозащитная обработка):

Антисептирование деревянных конструкций защищает от появления насекомых, синевы и грибка.

Антисептирование как сплошное, так и частичное должно осуществляться до начала строительных работ по сборке конструкций методом окунания или нанесения кистью или пульверизатором.

-Финишная обработка:

После завершения возведения стен дома должна быть проведена финишная отделка стен дома (покраска), допускается различная колировка, защитные средства должны обладать биозащитными и влагоотталкивающими свойствами, обеспечивать защиту древесины от поражения грибками, насекомыми, от воздействия влаги и солнца. Обработка должна производиться после возведения деревянных конструкций в течение 10 дней, если брус камерной сушки. Хранение в открытых условиях при повышенной влажности воздуха приводит к поднятию ворса (древесных волокон), перед финишным покрытием рекомендуется для более качественной покраски производить шлифовальные работы.

Для обеспечения пожарной безопасности деревянных конструкций на всех стадиях их жизненного цикла должны выполнятся требования в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и другими нормативными документами в области пожарной безопасности.

Основные положения по противопожарной защите регламентируются СНиП 21-01-97.

Детали и изделия при необходимости обрабатывают огнезащитными средствами по СНиП 2.01.02-85.

Не допускается производить огнезащитные работы при температуре ниже +5°С, под дождем. Под прямым действием солнечных лучей.

Огнезащита деревянных конструкций обеспечивает предотвращение возгорания, замедляет или прекращает развитие пожара в начальной стадии, обеспечивает его локализацию, снижает влияние опасных факторов пожара и способствует его быстрой ликвидации.

Огнезащита деревянных строительных конструкций осуществляется конструктивными способами (облицовка теплоизоляционными материалами, устройство различных экранов и противопожарных перегородок) и применением специальных огнезащитных составов (пасты, краски, лаки, пропитки) для обработки поверхности древесины.

При проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций необходимо строго соблюдать требования нормативных документов к подготовке поверхности, технологии приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя огнезащитного состава.

Необходимо периодически возобновлять защиту (по истечении срока ее действия) деревянных конструкций или их элементов огнезащитными составами и веществами.

6. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

- Строительные работы должны осуществляться строительной компанией, имеющей опыт возведения деревянных домов.

- Строительные работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством, СНиП и согласно технической спецификации.

- При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, грунтом, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- При эксплуатации зданий и сооружений следует выполнять весь комплекс мер, предусмотренных проектом, обеспечивающих безопасность использованных в них деревянных конструкций.

- После возведения дома, первые несколько месяцев, проветривать здание для равномерной просушки деревянных конструкций. В период строительства зимой и после строительства поддерживать температуру воздуха внутри помещений в пределах 10-15°С. Этим сводится до минимума процесс трещинообразования. Повышение температуры внутри помещений проходит медленно не более чем на 1-2°С в неделю.

- Деревянные конструкции должны быть открытыми хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины.

- Верхние горизонтальные деревянные конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, и наклонные грани этих конструкций следует защищать антисептированными досками, козырьками из оцинкованного стального профилированного или плоского листа, алюминия, стеклопластика или другого атмосферостойкого материала.

- Ввиду природного характера древесины в период эксплуатации домокомплекта возможно появление частичных торцевых и пластовых трещин, поднятие ворса и изменение цвета.

- Должна быть обеспечена систематическая просушка древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).

- Предохранять древесину конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами, производственными водами.

- Предохранение древесины от капиллярного и конденсационного увлажнения.

8. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных и общественных зданий. Технические условия.

СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

ГОСТ 200022.0-82. Защита древесины. Параметры защищенности.

ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. Способы пропитки.

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 2.01.02. Противопожарные нормы